Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 09 - Édité le 27/10/2025

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 09 « Cloisons, doublages et plafonds »

Famille de produits ou procédés : Cloison distributive et doublage de mur

1. Principe

1.1. Généralités

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/07/2018

Description

Voir chapitre 1 du Cahier 3750

1.2. Regroupement d’Avis Techniques

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/06/2019

Description

Si les plaques sont de même nature alors il est possible de ne faire qu’un seul DTA pour les plaques de largeur 900mm et 1200mm pour les contre-cloisons.

1.3. Cloisons distributives

2. Domaine d'emploi

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/07/2018

Description

Voir § 2 du Cahier 3750.

3. Matériaux

3.1. Généralité

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/07/2018

Description

Voir § 3 du Cahier 3750.

3.2. Moisissures

Validé par le Groupe Spécialisé le 05/02/2019

Description

Jurisprudence relative aux exigences en terme de développement des moisissures sur les matériaux de cloisons et plafonds dans les locaux à très forte hygrométrie : Dans les locaux à très forte hygrométrie, les matériaux ne peuvent pas être classés « vulnérable » aux moisissures et ils doivent répondre aux exigences du tableau de la jurisprudence.Les essais de performances en termes de résistance aux moisissures doivent être réalisés à nouveau à chaque révision pour les systèmes ayant accès à ce domaine d’emploi.Tous les types de matériaux constituant les cloisons, doublages et plafonds suspendus sont concernés par cette jurisprudence. Les éléments de mise en œuvre associés aux plaques ou éléments principaux (exemple : enduit de jointoiement, bandes, éventuelle colle entre plaques, SPEC…) doivent être aussi évalués.

Critères d'évaluation

Demander la jurisprudence relative aux exigences en terme de développement des moisissures sur les matériaux de cloisons et plafonds dans les locaux à très forte hygrométrie

3.3. Parements

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/07/2018

Description

Voir § 3.11 du Cahier 3750.

3.4. Matériaux polymères

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/12/2017

Description

Il existe aujourd’hui une lacune dans le suivi de constance de qualité des pièces polymères présentes dans les dossiers. Ceci concerne de plus en plus d’éléments : appuis de contre cloisons, suspentes spéciales avec ponts thermiques réduits, accessoires de maintien de pare vapeurs…La pratique aujourd’hui est de déposer un cahier des charges auprès du CSTB mais cela ne donne pas lieu à un suivi  et la composition des polymères est le plus souvent inconnue. Mettre en place une action pour suivre la production sans distorsion au niveau de ce qui est demandé aujourd’hui pour les pièces métalliques.

3.5. Appuis

3.5.1. jurisprudence

Validé par le Groupe Spécialisé le 29/11/2018

Description

Des essais de traction (arrachement) des appuis avec les fourrures doivent être réalisés à chaque révision d’Avis Technique

3.6. Enduits

4. Fabrication - contrôles

4.1. Généralités

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/07/2018

Description

Voir § 4 du Cahier 3750

4.2. Suivi ou certification des produits par tierce partie

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/06/2019

Description

Se référer à la jurisprudence "suivi ou certification nécessaire ou non nécessaire des produits contenus dans les systèmes faisant l’objet d’un Avis Technique ou DTA du GS 9" pour connaitre les suivis exigés par le GS9

5. Conception - Dimensionnement

5.1. Généralité

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/07/2018

Description

Voir § 5 du Cahier 3750.

5.2. Cas d'utilisation en support de carreaux céramiques

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/12/2017

Description

Caractéristiques des dimensions des carreaux utilisés.

Justification

Pour les carreaux de type et de dimensions hors DTU 52.2, et de dimensions inférieures à 3600cm², des essais de choc sont à réaliser après détermination de la configuration la plus défavorable.

5.3. Apport des plafonds suspendus dans le calcul des hauteurs de cloisons

5.3.1. Jurisprudence

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/04/2017

Description

Lorsque la cloison traverse le plénum d’un plafond fixe, la hauteur à prendre en compte pour le dimensionnement mécanique à froid de la cloison est égale à la hauteur sous plafond. La hauteur totale de la cloison avant plafond est cependant limitée à 1.45 fois la hauteur sous plafond (hauteur de référence du montage) et ce pour des raisons de fragilité de la cloison en phase de montage avant la pose du plafond.

L’acceptation de cette méthode est conditionnée au fait que:

-Le plafond est un plafond plaque de plâtre-Le plafond est présent de chaque côté de cloison-La première suspente du plafond est placée à une distance inférieure ou égale à 30 cm de la cloison.

5.4. Essais de chocs pour les contre-cloisons avec appuis

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/06/2019

Description

Lorsque le système comporte des appuis. Des essais de chocs avec les appuis doivent être réalisés. Ces essais sont à réaliser avec l’appui le plus court et recoupé au minimum et avec l’appui le plus long. Si le demandeur revendique une position d’au moins un appui systématique dans la zone de choc (entre 1,25m et 1,5m), un seul essai avec choc sur appui est admis. Si le demandeur revendique une position d’appui en dehors de la zone de choc alors un essai devra être réalisé avec l’appui à cette hauteur. Il est possible de réaliser les essais pour les locaux cas A et cas B sur une même maquette. Ces essais sont à réaliser pour la configuration la plus défavorable à déterminer au cas par cas (entraxe le plus important…).(Echéance de mise en application : à la révision ou première demande).

5.5. Contre-cloisons sans ossatures

5.6. Validité des essais acoustiques

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/06/2019

Description

Les essais acoustiques de plus de 10 ans à la date de passage en GS du dossier ne sont pas acceptés hormis si les éléments de preuve démontrant la conservation des performances des éléments du système sont apportés (module dynamique de la plaque).

6. Mise en œuvre - Contrôles

6.1. Plaques de plâtre

6.2. Menuiseries

7. Entretien

8. Rôle des intervenants

9. Assistance technique