Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 13 - Édité le 13/09/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 13 « Procédés pour la mise en œuvre des revêtements »

Famille de produits ou procédés : Chape rapide

1. Description

1.1. Principe

1.2. Caractéristiques des composants

1.2.1. Liant

1.2.2. Mortier

1.2.3. Conditionnement et stockage

1.2.4. Adjuvants

1.2.5. Produits associés

1.3. Données environnnementales

2. Domaine d'emploi

2.1. Zone géographique

2.2. Ouvrages visés

2.2.1. Locaux visés

2.2.2. Nature des supports

2.2.3. Revêtements

2.2.4. Epaisseurs nominales minimales (mm)

Validé par le Groupe Spécialisé le 05/02/2019

Description

Le Groupe Spécialisé n° 13 a émis une jurisprudence concernant l’épaisseur minimale des chapes rapides. Dorénavant,  l’épaisseur minimale de la chape en pose désolidarisée ou flottante sera définie en fonction des performances déclarées en flexion de la chape (tableau 2) à savoir :

- 45 mm sans être ponctuellement inférieure à 40 mm si F ≥ 5 MPa,

- 35 mm sans être ponctuellement inférieure à 30 mm si F ≥ 6 MPa.

2.3. Aptitude à l'emploi du procédé

2.7. Mise en œuvre en extérieur

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Suite aux échanges, le Groupe Spécialisé a acté une jurisprudence concernant la réalisation des formes de pente en extérieur. Dorénavant, les formes de pente en intérieur seront réalisées selon les dispositions du NF DTU 26.2 ou à l’aide d’un procédé de chape rapide sous Avis Technique en cours de validité.La réalisation des formes de pente en extérieur sera conditionnée et limitée à l’utilisation d’un procédé de chape rapide sous Avis Technique en cours de validité et visant un emploi en extérieur.

3. Dispositions de conception

4. Dispositions de mise en oeuvre

4.1. Mise en œuvre en locaux P4 - P4S

4.2. Mise en œuvre en locaux P2 - P3

4.3. Mise en œuvre en extérieur

5. Maintien en service du produit ou procédé

6. Traitement en fin de vie

7. Assistance technique

8. Principes de fabrication et de contrôle de cette fabrication

8.1. Fabrication

Validé par le Groupe Spécialisé le 03/02/2022

Description

Le Groupe Spécialisé n°13 a émis une jurisprudence concernant le mode de production sur chantier.Dorénavant, l’utilisation des pompes à chapes pour la fabrication des procédés dont le temps de prise est inférieur à 1h est exclue.

8.2. Contrôles

9. Mention des justificatifs

10. Références

11. Matériaux

11.1. Liant

11.2. Mortier

11.3. Conditionnement - stockage

11.4. Adjuvant

11.5. Produits associés

12. Mise en oeuvre dans les locaux P4 - P4S

12.1. Nature du support

12.2. Travaux préliminaires

12.2.1. Planche d'essai in-situ

12.2.2. Bande périphérique

12.2.3. Cas d'une chape désolidarisée

12.2.4. Cas d'une chape adhérente

12.2.4.1. Préparation du support

12.2.4.2. Application de la barbotine

12.3. Préparation et mise en oeuvre de la chape

12.3.1. Condition d'application

12.3.2. Préparation du mélange

12.3.3. Mise en oeuvre de la chape

12.4. Traitement des points singuliers

12.5. Réalisation des joints

12.6. Tolérances d'exécution

12.7. Mise en oeuvre du carrelage collé

12.8. Délai de remise en service

13. Mise en oeuvre dans les locaux P2 et P3

13.1. En neuf

13.2. Rénovation sur ancien revêtement

13.2.1. Pose adhérente sur ancien carrelage

13.2.1.1. Reconnaissance du support

13.2.1.2. Préparation du support

13.2.1.3. Mise en oeuvre de la chape

13.2.2. Pose désolidarisée sur ancien carrelage