Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 06 - Édité le 18/04/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 06 « Composants de baies et vitrages »

Famille de produits ou procédés : Panneau de remplissage de soubassement de porte-fenêtre

1. Définition succinte

1.1. Identification

Validé par le Groupe Spécialisé le 02/01/2018

Description

Une identification visuelle (sans altération) est nécessaire sur chaque panneau, conformément à l'Avis Technique délivré

Justification

Identification des panneaux de remplissage

Critères d'évaluation

L'identification de chaque panneau de remplissage associé à la raison sociale du fabricant, doit également inclure la référence à l'Avis Technique et le logo de la CCFAT.

2. Jurisprudences

2.1. 2017 (03) Position du GS pour les systèmes de &quot;panneau de remplissage&quot;

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/05/2017

Description

Le Groupe Spécialisé n°6 confirme la nécessité d'une identification visuelle pour chaque panneau conforme à l'Avis Technique.Cette identification doit inclure la référence à l'Avis Technique (via le logo de la CCFAT).

2.2. 2019 (12) Complément de Jurisprudence: marquage du système de &quot;panneau de remplissage&quot;

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/02/2020

Description

Au niveau du marquage réalisé sur l'âme isolante du panneau de remplissage, il a été convenu la jurisprudence complémentaire suivante:"Lorsque les éléments constitutifs du panneau sont découpés avant encollage et que le panneau ainsi formé n'est pas destiné à être redécoupé alors un seul marquage est suffisant."

2.3. 2024 (12)  Nouvelles exigences sur plaque support en HPL (High Pressure Laminated) revêtue d’un film décoratif

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/02/2025

Description

La proposition est acceptée en considérant :

- sur le support HPL seul, les exigences suivantes :o    Conformité aux essais de résistance au vieillissement simulé selon les normes NF EN ISO 4892-1, et -2 pour une durée totale de 500h avec la spécification de variation du critère d’aspect dans l’échelle des gris, limitée à un degré de solidité de la teinte ≥3.o Module en flexion (sens Longueur et sens Travers) : ≥9000MPa.o Résistance en flexion (sens Longueur et sens Travers) : ≥80MPa.o Masse volumique : ≥1,35g/cm3.

- sur le support HPL revêtu d’un film décoratif, les exigences suivantes :o Conformité aux essais de “Résistance en ambiance humide” (Cf. §15) de la norme NF EN 438-2 avec les spécifications : accroissement de la masse ≤7% et aspect de surface (contrôle visuel) non dégradé.o Épaisseur totale ≥2,0mm.

- sur le panneau : pas de modification des exigences