Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 5.2 - Édité le 30/11/2025

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 5.2 « Produits et procédés d'étanchéité de toitures-terrasses, de parois enterrées et cuvelage »

Famille de produits ou procédés : Revêtement d'étanchéité de toitures en bicouche avec première couche autoadhésive à base de bitume modifié

1. Principe

2. Domaine d'emploi

2.1. Généralités

3. Matériaux

3.1. Taux de fines

Validé par le Groupe Spécialisé le 05/07/2019

Description

Compte-tenu des connaissances du Groupe sur les liants bitumineux des revêtements d’étanchéité et du respect de la Directive Ueatc spécifique au SBS, les Experts concluent que les titulaires pourront déclarer dans l’Avis Technique de leur procédé un taux maximal de fines au plus égal à 37 %.

Corollaire de cette décision :Dans le cas de nouvelles instructions de dossiers, il va de soi que si le titulaire revendique un taux de fines supérieur à 37 % dans son Avis Technique, il devra fournir des éléments de preuve justifiant les performances du liant liées à cette donnée conformément à la directive Ueatc.

4. Fabrication et contrôles

5. Mise en oeuvre

6. Assistance technique

7. Entretien et réparation

8. Références

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/04/2018

Description

Les références de chantier doivent être détaillées et ne peuvent se limiter à une extraction des ventes.Seuls les dossiers présentant une liste de références détaillée sera présentée au GS 5.2

Le Groupe Spécialisé demande à ce que les listes de références de chantiers fournies lors des instructions des demandes soient présentées sous la forme d'un tableau synthétique comportant obligatoirement:La référence et l'adresse du chantier,L'année de réalisation,La surface de toiture,La destination de toiture,L'élément porteur,La description du complexe d'étanchéité,Le nom et les coordonnées du maître d'ouvrage,Le nom et les coordonnées de l'entreprise de pose du complexe d'étanchéité,Le nom et les coordonnées du contrôleur technique,Le nom et les coordonnées du maître d'oeuvre.

Cette liste doit démontrer le bon tour de main acquis par l'entreprise de pose et la capacité du fabricant à assurer une assistance technique sur son procédé. Pour des conceptions plus innovantes, la liste doit faire figurer les nouvelles solutions, auquel cas, la demande d'Avis Technique ne serait pas présentée en commission ou ne pourrait pas recevoir d'Avis favorable de la commission en cas de passage forcé sans ces références.

Justification

Liste de références chantiers en lien avec les préconisations du GS 5.2

9. Résultats expérimentaux

9.1. Historique

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/10/2021

Description

L’historique des rapports d’essais réalisés devra être conservé au paragraphe « Résultats expérimentaux ».

9.2. Broof

Validé par le Groupe Spécialisé le 25/09/2017

Description

La référence à un classement Broof (t3) doit être renseignée au paragraphe B- Résultats expérimentaux du Dossier Technique. Le numéro de procès verbal, la date et le nom du laboratoire seront indiqués.

Justification

Procès-verbal de classement au feu

10. Tableaux et figures

10.1. Figures

Validé par le Groupe Spécialisé le 14/03/2022

Description

Les schémas et figures présentés dans les dossiers technique dervont être réalisés avec un logiciel approprié pour le dessin technique du bâtiment ou industriel.