Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 3.1 - Édité le 21/06/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 3.1 « Planchers et accessoires de plancher »

Famille de produits ou procédés : Plancher chauffant hydraulique mis en œuvre en structure

1. Jurisprudence depuis 01/01/2017

2. Principe

3. Eléments constitutifs

3.1. Plancher à poutrelles

3.1.1. Poutrelles précontraintes

3.1.2. Entrevous isolants

3.1.3. Entrevous

3.1.4. Rupteurs de pont thermique

3.2. Composants de chauffage

3.2.1. Trames et liaison au collecteur

3.2.1.1. Tubes et raccords à sertir

3.2.1.2. Trames

3.2.2. Tubes de liaison et raccords à sertir

3.2.3. Grillage

3.2.4. Cavaliers de fixation à fixer manuellement sur entrevous

3.2.5. Cavaliers de fixation à fixer avec agrafeuse sur entrevous

3.2.6. Cavaliers de fixation sur entrevous

3.2.7. Kit de remontée des tubes

3.2.8. Kit de mise en épreuve

3.2.9. Ensemble répartiteur

3.2.10. Système de régulation

3.3. Table de compression

3.3.1. treillis soudé métallique

3.3.2. Béton coulé en œuvre

3.4. Revêtements de sols

4. Fabrication et contrôles

4.1. Plancher à poutrelles

4.2. Composants de chauffage

5. Conception - dimensionnement

5.1. Conception et calculs structurels

5.2. Principe de positionnement des tubes et des panneaux de treillis soudés dans la dalle de compression

Validé par le Groupe Spécialisé le 15/03/2019

Description

Définition de l’enrobage minimal requis des tubes incorporés dans la table de compression de planchers à poutrelles, sauf justifications particulières :

- Sauf justification particulière, l’enrobage nominal au-dessus des tubes est de 45 mm (40+5 mm de tolérance) dans le cas des entrevous de coffrage résistant et 50 mm (40+5 mm de tolérance) dans le cas des entrevous de coffrage simple.

- Sauf justification particulière et afin de garantir le respect des règles de dérogation couture, la valeur nominale de l’enrobage entre le tube et le sommet des poutrelles doit être supérieure à 30 mm.

Justification

Pour les planchers à poutrelles, seuls des schémas avec les cotes nominales seront affichés.

Les justifications doivent établir l'équivalence de performance entre un système avec réseau intégré à table de compression et sans. Elles porteront sur des systèmes de planchers identifiés avec l’engagement des titulaires de systèmes de planchers poutrelles à respecter.

5.3. Poutrelles

5.4. Dimensionnement du treillis soudé

5.5. Montages de planchers

5.6. Dimensionnement de l’isolation thermique des planchers

5.6.1. Planchers bas et haut de sous-sol

5.6.2. Planchers d’étage

5.7. Conception et dimensionnement du système de plancher chauffant

6. Mise en œuvre

6.1. Pose du plancher structurel

6.2. Composants de chauffage

6.2.1. Pose du grillage

6.2.2. Pose du kit de remontée des tubes

6.2.3. Pose des trames hydrauliques

6.2.4. Mise en place des tubes de liaison

6.2.5. Fixation des tubes sur le kit de remontée

6.2.6. Essai à l'air comprimé

6.2.7. Réparation

6.2.8. Cohabitation avec les autres canalisations et gaines

6.3. Mise en place du treillis

6.4. Béton coulé en œuvre

6.5. Contrôles

6.6. Raccordement à la distribution

6.6.1. Montage de l'ensemble répartiteur

6.6.2. Remplissage, purge et équilibrage

6.6.3. Signalétique

6.7. Principe de fonctionnement

6.8. Régimes d’eau

6.9. Première mise en chauffe

6.10. Cloisons, revêtements de sols et finitions

7. Entretien

8. Formation et assistance technique