Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 5.1 - Édité le 14/12/2025

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 5.1 « Produits et procédés de couvertures »

Famille de produits ou procédés : Couverture en tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement à relief pour utilisation en très faible pente

1. Généralités

1.1. Généralités

Validé par le Groupe Spécialisé le 15/07/2020

Description

JURISPRUDENCE GENERALE : Dans le cas d’un changement significatif du produit (géométrie, dimensions, composition, compatibilité non avérée avec l’ancien produit dont il est envisagé de conserver le nom, etc.…), les noms du produit et du procédé ne peuvent pas rester identiques aux noms de l’ancien produit et ancien procédé.

JURISPRUDENCE (générale tuiles de terre cuite) : Si sont revendiquées des pentes inférieures aux pentes minimales actuellement acceptées par famille de procédés, ces dernières devront être justifiées par des arguments circonstanciés relatifs au maintien de l’étanchéité à l’eau de la couverture dans le temps tant en partie courante qu’au niveau des points singuliers, en tenant compte notamment des tolérances de fabrication des tuiles, des conditions de ventilation de la couverture du fait de la pente abaissée, des limitations renforcées probables de flèches et des conséquences dues au fluage des liteaux et de la charpente, etc...

1.2. Description

Validé par le Groupe Spécialisé le 15/04/2019

Description

Préciser :

- le type de tuile,

- son emboitement le cas échéant,

- sa destination, son domaine d'emploi,

- la référence aux règles de conception et de mise en œuvre précisées dans les DTU de la série 40.21 selon le type de tuile et le NF DTU 40.29 le cas échéant.

Justification

Fournir la déclaration de performance selon la norme produit, une étiquette de marquage CE, et la fiche technique de la tuile.

2. Domaine d'emploi

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/12/2017

Description

Décrire le domaine d'emploi revendiqué, en fonction de l'expérience reconnue et réussie.La liste des références de chantiers doit indiquer:

- La référence de la tuile,

- Le nom et les coordonnées du chantier,

- Le nom et les coordonnées du maître d’ouvrage,

- Le nom et les coordonnées du maître d’œuvre,

- Le nom et les coordonnées de l’entreprise de pose,

- Le nom et les coordonnées du contrôleur, le cas échéant,

- Le mois et l’année de réalisation,

- La surface concernée,

- La pente ( les références doivent comporter, entre autres, les pentes minimales revendiquées dans le dossier),

- La longueur de rampant,

- La zone de concomitance vent-pluie selon les DTU 40.2*,

- La situation selon les DTU 40.2*,

- L’altitude,

- Le bord de mer (≤ 20 km) le cas échéant,

- La  présence  ou  non  d’un  écran  de  sous-toiture  (l’écran  n’est  pas  une  étanchéité complémentaire).

3. Matériaux

3.1. Désignation commerciale

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/12/2017

Description

Préciser la dénomination commerciale de la tuile.

Justification

Fournir la fiche technique de la tuile.

3.2. Tuile courante

3.2.1. Caractéristiques générales

Validé par le Groupe Spécialisé le 15/04/2019

Description

Renvoyer à la norme de marquage CE du produit.Donner les dimensions (longueur, largeur..).Préciser les pureaux de pose.Indiquer les longueurs de recouvrement mini/maxi.Préciser le poids unitaire.Préciser le Nombre de tuile par m².Préciser si la tuile est siliconée.Préciser les teintes.Renvoyer aux coupes données dans le dossier graphique.

Justification

Fournir la DOP de la tuile, la fiche technique et la certification le cas échéant (NF063 par exemple).

Illustration

Figures cotées suivantes :

- Coupe longitudinale,

- Coupe transversale,

- Schéma illustrant l'emboîtement transversal,

- Schéma illustrant l'emboîtement longitudinal,

- Vue en perspective,

- Vue de l’intrados,

- Vue de l’extrados.

3.2.2. Caractéristiques Spécifiques

Validé par le Groupe Spécialisé le 04/04/2022

Description

Renvoyer à la norme de marquage CE et à la certification le cas échéant. Les caractéristiques de la tuile (aspect, coefficient de planéité, rectitude, longueur, largeur, pureau longitudinal, pureau transversal, résistance au gel, imperméabilité, résistance à la rupture par flexion ...) sont indiquées avec les tolérances et les normes de référence. Ces informations sont récapitulées dans un tableau en fin de dossier technique .

Justification

Le rapport d’essais de caractérisation de l’étanchéité à l’eau en soufflerie climatique; habituellement MOBY DICK II.Pour valider le domaine d'emploi, l'essai doit être réalisé dans les configurations les plus défavorables ( pentes mini et maxi, recouvrements mini et maxi, pureaux mini et maxi, toiture nue sans écran en sous-face).

Critères d'évaluation

Supérieur à -50 Pa pour l'essai MOBY DICK II.

3.3. Accessoires

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/12/2017

Description

Préciser les accessoires associés à la tuile et le cas échéant indiquer si ils bénéficient de la marque NF. Compléter éventuellement le dossier graphique avec une représentation des accessoires.

3.4. Mortier

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/12/2017

Description

Les mortiers utilisés pour le traitement des points singuliers de couverture sont des mortiers de chaux ou des mortiers bâtards tels que définis dans le NF DTU 40.*.Pour les tuiles siliconées, les ouvrages particuliers de couverture traités par scellement nécessitent d'avoir recours à un mortier adjuvanté.Le fabricant doit préciser, aux entreprises qui en font la demande, la liste des adjuvants adaptés, à incorporer dans le mortier.

4. Fabrication et contrôles

4.1. Fabrication

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/12/2017

Description

Décrire succinctement la fabrication. Préciser les lieux de production.

4.2. Contrôles

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/12/2017

Description

Préciser le système d'autocontrôle et de vérification de la fabrication des produits et accessoires (ex: certification NF) dont les pureaux.

4.3. Marquages

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/12/2017

Description

Lister les marquages et ajouter une figure précisant ces marquages.

5. Mise en oeuvre

5.1. Dimensionnement

Validé par le Groupe Spécialisé le 03/06/2019

Description

JURISPRUDENCE GENERALE : Au sein de l’ouvrage de couverture assurant le clos et couvert du bâtiment, il n’est pas permis d’avoir différents éléments dimensionnés selon deux référentiels différents. Dans tous les cas, le dimensionnement du système complet de couverture (composé notamment selon les cas de : support, isolant, voliges, lattes, contrelattes, liteaux, structure oméga intermédiaire, plaques, feuilles, bacs ou petits éléments de couverture, ...) doit être réalisé en intégralité avec un seul et même référentiel (approche « contraintes admissibles » NV65 modifiées ou approche « états limites » Eurocode1, Partie 1-3 et Partie 1-4).

5.2. Pentes

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/12/2017

Description

Le tableau des pentes doit être établi sur la base de l'expérience reconnue et réussis.Les pentes sont données en fin de dossier dans un tableau.Distinguer, le cas échéant, les pentes admissibles avec ou sans écran de sous toiture.Les pentes sont données en %, en fonction de la situation, de la zone, et de la longueur du rampant.La pente indiquée dans le tableau doit avoir au moins 3 références significatives par site/situation ( protégé, normal, exposé), par zone d'application (1,2 ou 3), par longueur de rampant de projection horizontale ( jusqu'à 6,5m, supérieur à 6,5 met jusqu'à 9,5 m, supérieur à 9,5 m et jusqu'à 12 m).

5.3. Traitement des points singuliers

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/12/2019

Description

Décrire la mise en œuvre à l'égout, en rives, au faîtage, à l'arêtier, la noue, et les pénétrations.Le cas échéant se référer au DTU de la série 40.* ainsi qu'aux règles professionnelles notamment pour la description de la mise en œuvre à l'égout et pour la noue.Attention: les règles professionnelles faible pente ne couvrent pas la mise en œuvre à très faible pente.

6. Fixations mécaniques

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/12/2017

Description

Décrire le mode de fixation des tuiles ( trous de clouage, tenons) et les accessoires de fixations ( clous, vis, crochets). Donner la densité de fixation ou renvoyer au texte de référence le cas échéant.

7. Ventilation

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/12/2017

Description

Préciser les modes de ventilation. Renvoyer aux DTU concernés le cas échéant. Dans le cas où un closoir est utilisé et qu'il bénéficie de la certification QB35, le préciser et préciser son classement.

8. Ecrans de sous-toiture

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/12/2017

Description

Lorsqu'un écran de sous-toiture est utilisé, préciser que sa mise en œuvre doit être conforme au NF DTU 40.29. Préciser si l'écran est certifié QB25.